I    n    f    o    r    m    a    c    j    a

z  kontroli  całorocznej  wyrobów pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych

Kontrolę w powyższym zakresie realizowano we wszystkich kwartałach 
2015 roku. Ogółem przeprowadzono 11  kontroli  obejmując  nimi 10 przedsiębiorców, 
a to:

- 4 hurtownie,

- 6 placówek detalicznych.

4.1. W zakresie sprawdzenia zawartości niedozwolonych do stosowania substancji niebezpiecznych, podczas 10 kontroli, do badań laboratoryjnych pobrano próbki  
z 10 partii, z czego zakwestionowano 1 (tj. 10 proc.).

Przeprowadzone badania dotyczyły:

- zawartości  kadmu –  3 partie  (biżuteria  sztuczna,  wyroby  z  tworzywa  sztucznego),

- uwalnianego niklu –  2 partie  (akcesoria  krawieckie w wyrobach włókienniczych dla dzieci,  biżuteria),

- uwalnianych amin aromatycznych – 2 partie  (wyroby skórzane i włókiennicze dla dzieci),

- zawartości  ftalanów  -  1  partia  (artykuł pielęgnacyjny dla dzieci),

- zawartości  ołowiu  -  1 partia  (sztuczna biżuteria),

- zawartości fumaranu dimetylu (DMF) -  1 partia    (wyroby  skóropodobne).

Badania  laboratoryjne  partii  bransoletek  (w kółkach i zapięciu) wykazały zawartość  ołowiu powyżej 4444 mg/kg,  a powinna stanowić nie więcej niż 500 mg/kg (0,05%). Natomiast ilości ołowiu w bransoletce nie oznaczono, ponieważ wynik badania znajduje się powyżej zakresu oznaczalności metody.

Nieprawidłowość  dotyczyła  bransoletki zakupionej przez kontrolowanego 
we Francji.

Sprawę tę przekazano do Inspekcji Sanitarnej w Krakowie, która przeprowadziła kontrolę przedsiębiorcy, ale nie stwierdziła na stanie kwestionowanych bransoletek.

Z oświadczenia wspólnika wynika, że wszystkie zostały sprzedane na paragon.

4.2. Przedsiębiorcy działali  legalnie (6 okazało odpisy z  Krajowego Rejestru Sądowego, 
a  4 wpisy  do  ewidencji). W  toku  kontroli  nie  ujawniono  niezgodności  
w  przedmiocie,  jak i miejscu  jej  wykonywania.

Stwierdzone  ustalenia  dały  podstawę  do:

- wydania  1 decyzji  w  sprawie  uiszczenia  kosztów  badań,

- skierowania  1  pisma  do  Wojewódzkiej  Stacji  Sanitarno – Epidemiologicznej  
w  Krakowie.

Podsumowując wyniki kontroli należy stwierdzić, iż  ujawnione w toku kontroli wyroby pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych, wystąpiły  
w  10  proc.  badanych  próbek, niemniej jednak wynik badania wykazał wysoki  poziom zawartości szkodliwej substancji jaką jest ołów. Należy zaznaczyć, że był 
on dystrybuowany z Francji, a prawdopodobnie pochodził z  Chin.

# p.o.  MAŁOPOLSKI

WOJEWÓDZKI  INSPEKTOR

INSPEKCJI  HANDLOWEJ

mgr  Bogusław Nędzka